LIGHTS VALETING

KIT

Návod k použití

AFIN LIGHTS VALETING KIT

Kryty čoček moderních světlometů jsou vyrobeny většinou z polykarbonátového plastu. Je to z důvodu menší hmotnosti,

větších tvůrčích možností a vysoké odolnosti proti nárazu. Výrobce automobilů dle specifikace chrání povrch světlometů proti poškrábání speciálním nátěrem. Časem se povrch poškodí/zežloutne a to buď z důvodu nehody, používáním nevhodných čistících prostředků, vlivem počasí či UV paprsky. Poškozený nebo zažloutlý kryt čoček propouští méně světla, opticky je nevzhledné a neprojde žádnou technickou kontrolou. AFIN Lights Valeting je technologie pro odstranění poškození světlometů, zpět obnovuje jejich transparentní vzhled, chrání proti opotřebení a vytváří povlak proti poškrábání.

Jsou dostupné dva systémy:

- Profesionální sada (AFIN Lights Valeting Kit) sestávající se ze tří komponentů pro vrchní nátěr – kód 87883.

Přenosný kufřík AFIN Valeting Kit obsahuje:

- 1 ks Lights Valeting Clear 200 ml (kód 87925)

- 1 ks Lights Valeting Hardener 100 ml (kód 87926)

- 1 ks Lights Valeting UV Protector 100 ml (kód 87927)

- Aerosol pro bodové opravy (AFIN High Gloss Clear 2) sestávající se ze dvou komponentů pro vrchní nátěr – 250 ml kód 88050

Návod na použití krok po kroku:

- Důkladně očistěte (použijte pouze Catalfer SG-A Eco antistatický čistič a odmašťovač.

- Zakryjte okolní místa.

- Zabruste poškození a odstraňte stávající povrch použitím brusného papíru Catalfer One Tech P320 a následovně Catalfer One Tech P400 ve spojení se Soft Interface Pad.

- Pro finální broušení použijte postupně Catalfer Genius nebo Catalfer ASD 1 P400, Catalfer  ASD 2 P800 a Catalfer ASD 3 P1500.

- Přilehlé plochy zmatujte pomocí Catalfer 2S MF P1500 – ruční brusnou houbou.

- Důkladně očistěte a odmastěte použitím Catalfer SG-A Eco – antistatický čistič a odmašťovač.

- Komponenty z AFIN Lights Valeting musí být následně smíchána a důkladně filtrovány (5000 µm)

- Lights Clear 		100 částí

- Lights Hardener 	  50 částí

- Lights UV Protector	  10 částí

* jako alternativu použijte High Gloss Clear 2K aerosol – kód

88050

8.  Aplikujte pomocí stříkací pistole s 1,2 – 1,4 mm tryskou

(HVLP vstupní tlak 2-3 Bar). Aplikujte ve dvou vrstvách

s odstupem 5 minut mezi aplikovatelnými nástřiky.

- Celková doba schnutí: přibližně 2 hodiny při 25 ⁰C.

| Produkty | Balení | Kód |
| --- | --- | --- |
| Catalfer SG-A Eco | 16 ks/1 L | DLPE05 |
| Soft Interface Pad | 5 ks | 0000 0084 |
| One Tech P320 | 100 ks | 9510 0320 |
| One Tech P400 | 100 ks | 9510 0400 |
| ASD 1 P400 | 34 ks | 0413 1001 |
| ASD 2 P800 | 34 ks | 0413 1002 |
| ASD 3 P1500 | 34 ks | 0413 1003 |
| 2S MF | 48 ks | 3101 0600 |